Масляное покрытие Restoring oil

Масляное покрытие Restoring oil – это специальный продукт для реставрации и сохранения внешнего вида антикварной мебели.

Масло подпитывает и восстанавливает старые лаковые покрытия, скрывает царапины и потертости.

Материал выпускается в следующих цветах: светлое дерево, среднее дерево, темное дерево, махагон.

Продукт легко наносится, безопасен и практически не имеет запаха.

Физические свойства:

| Форма при 20°С | Жидкость |
| --- | --- |
| Цвет | Пигментирован |
| Температура самовоспламенения | 250°С |
| Расход | Приблизительно 24 м²х150 мл |

Метод использования:

- Нанесите масло равномерно на чистую поверхность при помощи ткани или кисти.

- Подождите приблизительно 10-15 мин для необходимой пропитки. Время сушки – 4часа.

- Отполируйте при помощи сухой ткани до получения тонкой защитной пленки.

Хранение:

Продукт должен храниться и использоваться согласно нормам гигиены и безопасности, выработанным промышленной практикой. Хорошо закройте продукт после использования.

Продукт сохнет медленнее в присутствии влаги.

Стандартная упаковка:

Бутыли по 150 мл; 500мл,  банки 1 л и 5 л.

Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д.

Перед использованием проведите ряд тестов.

Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств