Масляное покрытие Parquet oil

Натуральное масло, обогащенное высококачественными смолами, для финишной отделки полов. Масло наносится в один или два слоя. Подходит для мягких и твердых пород древесины, особенно для хорошо впитывающей и пористой древесины. Также подходит для обработки дверей, оконных рам и других деревянных деталей. Только для внутренних работ.  Не содержит формальдегид. Не подходит для нанесения на МДФ.

Физические и химические характеристики:

| Состояние: | Жидкость |
| --- | --- |
| Цвет: | Бесцветный |
| Запах: | Специфический |
| Разбавление: | Материал готов к применению. При необходимости его можно развести до 15% растворителем Solvoil 04 или Solvoil 06 |
| Нанесение: | Кистью, валиком или мягкой хлопчатобумажной тканью. |
| Расход: | Примерно 80-100 мл/м² на каждый слой, в зависимости от способа нанесения и впитываемости древесины. |
| Сушка: | 6-8 часов в зависимости от толщины нанесенного слоя и впитываемости древесины |
| До следующего слоя: | 12-18 часов |
| Температура нанесения | Не ниже чем +10ºС |
| Температура хранения | Не ниже +5°С, беречь от замерзания. |
| Очищение приборов: | Уайт-спирт |
| Безопасность | Воспламеняем |

Способ применения:

Отполируйте паркет перед нанесением до получения гладкой поверхности, очистите его от загрязнений, восков, масел и старых лаковых покрытий. Возможные трещины и повреждения следует устранить при помощи связующего, смешанного с пылью от шлифовки. Последняя шлифовка должна быть зерном 150-180 для улучшения внешнего вида поверхности перед обработкой.  Перед нанесением первого слоя  удалите пыль с поверхности. Относительная влажность древесины должна быть 9-12%.  Перед нанесением на не используемую ранее древесину, проверьте совместимость цвета, масляного остатка, скорости сушки. Некоторые экзотические или ярко окрашенные породы древесины  (лапако, ироко, махагон) могут препятствовать высыханию масла или сильно замедлить процесс сушки. В этом случае рекомендуется использовать более тонкий первый слой масла , кроме того необходима хорошая вентиляция для ускорения сушки.

Нанесение:

Хорошо перемешайте содержимое банки перед использованием. Используйте чистые контейнеры и инструменты. Нанесите предлагаемое количество материала. Для получения более ровной поверхности, старайтесь наносить равномерно и не очень толстым слоем. После поверхностного затвердевания, отшлифуйте, используя шлифовальную бумагу с зерном  220-240, и тщательно удалите пыль, прежде чем наносить второй слой. Шлифовка должна быть легкой, но равномерной. Не совместимо с другими грунтами и лаками для паркета.

Рекомендуемые способы лакирования:

Пропитывание маслом в качестве финишного покрытия.  Нанесите на отшлифованную и очищенную поверхность один или два слоя мягкой тканью всего примерно 80 г/кв. м. При необходимости, особенно если древесина не очень пористая, первый слой следует разбавлять Уайт-спиритом.

Лакированная  поверхность.

Нанесите непосредственно на отшлифованную и очищенную от пыли поверхность 1 или 2 слоя  валиком или кистью, нанося всего примерно 180 г/кв. м.

Хранение:

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Держать контейнер закрытым. Хранить вдали от источников тепла, пламени, искр и других источников возгорания. Беречь от замерзания.

Упаковка:

Материал поставляется в таре 500 мл, 1 л, 5 л, 15 л и 750 мл (для системы колеровки масел).

Исполнение по глянцу: 10%, 30%, 60%, 90%

Внимание.

Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д.

Перед использованием проведите ряд тестов.

Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств